Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему «Синтез и исследование нейтрон-поглощающего магнетронного покрытия на основе карбида бора».

[Слайд 2]

Актуальность работы связана с необходимостью разработки материалов для современных систем регистрации нейтронного излучения. Одним из перспективных материалов является карбид бора B₄C. Его применение основано на способности изотопа бор-10 захватывать тепловые нейтроны с образованием заряженных частиц — альфа-частицы и ядра лития. Именно эти частицы впоследствии могут формировать регистрируемый сигнал в чувствительном объёме детектора.

Целью работы являлось изучение технологической схемы получения покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и проведение комплексного исследования сформированной серии образцов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить технологическую схему получения покрытий, сформировать серию образцов B₄C на алюминиевых подложках с различной номинальной толщиной, исследовать морфологию поверхности методом сканирующей электронной микроскопии, определить элементный состав методом ЭДС-анализа и оценить возможность использования покрытий в качестве нейтрон-поглощающих слоёв.

В работе исследовались 4 образца с номинальной толщиной покрытия 50, 100, 200 и 400 нанометров.

[Слайд 3]

Покрытия были сформированы методом вакуумного магнетронного распыления на установке VSR-300.

В установке предусмотрены два магнетрона: один с мишенью из карбида бора и второй с алюминиевой мишенью. Также используется ионный источник очистки и ассистирования. Алюминиевые подложки размещаются на цилиндрическом барабане.

Технологическая схема включает откачку камеры до давления 6,7*10-3 паскаля, прогрев камеры при температуре 200 градусов в течение трёх часов, ионную очистку поверхности в среде аргона, нанесение алюминиевого подслоя и последующее нанесение слоя B₄C.

Алюминиевый подслой и предварительная ионная обработка используются для повышения адгезии и стабилизации межфазной границы между покрытием и подложкой.

[Слайд 4]

Морфология поверхности исследовалась методом сканирующей электронной микроскопии.

По полученным изображениям видно, что поверхность образцов в целом имеет преимущественно однородный характер. Протяжённые трещины и области отслоения покрытия не наблюдаются.

На отдельных образцах обнаружены локальные особенности: тёмные загрязнения, светлые точечные включения и контрастные участки. При этом съёмка поверхности сверху не позволяет однозначно судить о внутренней пористости слоя.

[Слайд 5]

Элементный состав определялся методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа с использованием системы Bruker.

На спектрах всех образцов подтверждено наличие основных элементов покрытия — бора и углерода. Также присутствует сигнал алюминия, связанный с влиянием подложки. Поскольку толщина покрытий составляет десятки и сотни нанометров, часть сигнала формируется не только в плёнке, но и в алюминиевом основании.

На отдельных участках обнаружены железосодержащие включения.

Кроме того, на спектрах присутствует слабый пик в области около трёх килоэлектронвольт. При автоматической обработке он был отнесён к серебру. Однако характеристические линии серебра и аргона расположены близко друг к другу, а аргон использовался при осаждении. Поэтому этот пик предположительно связан преимущественно с аргоном. Его наличие может указывать на включение рабочего газа в структуру плёнки, но само по себе не доказывает наличие пористости.

[Слайд 6]

Для образца B₄C-400 дополнительно было выполнено элементное картирование.

На картах распределения видно локальное железосодержащее включение. При этом в той же области сохраняются сигналы бора и углерода. Это позволяет предположить, что частица находилась на поверхности алюминиевой подложки до нанесения покрытия и была перекрыта слоем B₄C в процессе осаждения.

Таким образом, выявленное включение, вероятнее всего, связано с исходным состоянием подложки, а не с разрушением покрытия после синтеза.

[Слайд 7]

Толщина и особенности оптического строения покрытий исследовались методом спектральной эллипсометрии.

На слайде приведено сопоставление экспериментальных данных и расчётных моделей для четырёх образцов.

Анализ показал, что исследуемые структуры нельзя рассматривать как изолированные слои карбида бора. При моделировании необходимо учитывать влияние алюминиевой подложки, шероховатость поверхности и наличие переходной межфазной области Al/B₄C.

Наиболее согласованные с номинальными значениями результаты были получены для образцов толщиной 100 и 200 нанометров. Для образца B₄C-100 толщина основного слоя составила около 91 нанометра. Для образца B₄C-200 эффективная толщина покрытия с учётом смешанного слоя составила около 191 нанометра.

[Слайд 8]

Дополнительно была выполнена расчётная оценка влияния толщины покрытия на вероятность захвата нейтрона.

Расчёт основан на экспоненциальном законе ослабления нейтронного потока в веществе. На графике приведены зависимости для природного и обогащённого бора. Вертикальными линиями отмечены толщины исследованных образцов: 50, 100, 200 и 400 нанометров.

В данном диапазоне зависимости выглядят практически линейными. Это связано с тем, что исследуемые покрытия относятся к области малых толщин. В пределах серии увеличение толщины должно сопровождаться почти пропорциональным ростом вероятности захвата нейтрона.

Следует подчеркнуть, что график отражает именно расчётную вероятность захвата, а не полную эффективность регистрации детектора. Для определения полной эффективности необходимы прямые нейтронные измерения и учёт выхода продуктов реакции из покрытия.

[Слайд 9]

Таким образом, в работе изучена технологическая схема получения покрытий B₄C методом магнетронного распыления на алюминиевых подложках.

По данным СЭМ установлено, что поверхность образцов преимущественно однородна, протяжённые трещины и области отслоения не обнаружены.

ЭДС-анализ подтвердил наличие бора и углерода, а также показал влияние алюминиевой подложки и локальных включений на результаты измерений.

Эллипсометрическое моделирование показало необходимость учитывать многослойное строение системы Al/B₄C. Наиболее согласованные результаты получены для образцов толщиной 100 и 200 нанометров.

Расчётная оценка показала, что в исследуемом диапазоне вероятность захвата нейтронов возрастает практически пропорционально толщине покрытия.

Полученные результаты могут использоваться для предварительного отбора образцов и постановки дальнейших нейтронных испытаний.

Спасибо за внимание.