## Slide 1
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕЙТРОН-ПОГЛОЩАЮЩЕГО МАГНЕТРОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники
Автор: Леготин А.А.
Научные руководители:
Соснов Е.А., канд. хим. наук, доцент кафедры ХНиМЭТ
Терентьев К.Ю., м.н.с ОИКС НИЦ КИ ПИЯФ

## Slide 2
Цель работы:
Цель работы – изучить технологическую схему получения покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и провести комплексное исследование характеристик сформированной серии образцов.
Задачи:
изучить технологическую схему получения покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления;
сформировать серию образцов покрытий B4C на алюминиевых подложках с различной номинальной толщиной;
исследовать морфологию поверхности полученных покрытий методом сканирующей электронной микроскопии;
определить элементный состав покрытий методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа;
оценить возможность использования полученных покрытий в качестве нейтрон-поглощающих слоёв

## Slide 3: Методика синтеза B4C – покрытия на алюминиевых подложках
1 — камера; 2 — магнетрон с мишенью B4C; 3 — магнетрон с алюминиевой мишенью; 4 — ионный источник очистки и ассистирования; 6 — цилиндрический барабан; 7 — подложки
Основные этапы синтеза:
1)Откачка камеры – 6,7 · 10⁻³ Па
2) Прогрев камеры — 200 °С, 3 ч
3) Ионная очистка поверхности Ar
4) Нанесение Al подслоя – 0,16 Па
5) Нанесение B₄C — 0,16 Па

## Slide 4: Результаты СЭМ
B4C-50
B4C-100
B4C-200
B4C-400
B4C-400

## Slide 5
Результаты ЭДС
B4C-50
B4C-100
B4C-200
B4C-400

## Slide 6
Результаты картирования образца B4C-400
С
Fe
B

## Slide 7
Результаты эллипсометрии
Chart: Длина волны, нм
Chart: Длина волны, нм
B4C-50
B4C-100
Chart: Длина волны, нм
B4C-200
Chart: Длина волны, нм
B4C-400

## Slide 8
Связь толщины B₄C-покрытия с эффективностью нейтронного конвертера
Chart: Толщина покрытия B₄C, нм
B₄C-50 | 0 | 1
B₄C-100 | 0 | 1
B₄C-200 | 0 | 1
B₄C-400 | 0 | 1
Li | 0 | 1
a | 0 | 1
подписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P(d) – вероятность захвата нейтрона; d – толщина покрытия, cм; θ – угол между направлением нейтронного пучка и покрытием; - макроскопическое сечение поглощения нейтронов, см-1; – концентрация ядер изотопа 10B в покрытии, см⁻³; - микроскопическое сечение захвата нейтронов ядрами 10B, см2; NA – постоянная Авогадро, моль-1; η – доля изотопа 10B в составе бора; MB4C – молярная масса карбида бора, г/моль.

## Slide 9
Изучена технологическая схема получения покрытий B₄C методом магнетронного распыления на алюминиевых подложках.
По данным СЭМ поверхность исследованных образцов преимущественно однородна; протяжённые трещины и области отслоения не обнаружены.
ЭДС-анализ подтвердил наличие основных элементов покрытия — бора и углерода. Выявлено влияние алюминиевой подложки и отдельных локальных включений на результаты анализа.
Эллипсометрическое моделирование показало необходимость учитывать многослойное строение системы Al/B₄C. Наиболее согласованные результаты получены для образцов с номинальной толщиной 100 и 200 нм.
Расчётная оценка показала, что в диапазоне 50–400 нм вероятность захвата нейтронов возрастает практически пропорционально толщине покрытия.
Выводы