Лабораторная работа №1 «Термическое окисление кремния в сухом и влажном режиме»

Цель работы: изучить процесс термического окисления кремния в сухом и влажном режиме. С помощью программы, моделирующей процесс окисления кремния, найти режимы работы установки, при которых достигается необходимая толщина пленки.

Основные теоретические положения: термическое окисление кремния применяется для получения высококачественных диэлектрических плёнок диоксида кремния. Последние используются как маскирующие покрытия в диффузионных и литографических процессах, для изоляции элементов интегральных микросхем, пассивации и стабилизации поверхности, в качестве активного диэлектрика в транзисторах и конденсаторах.

Процесс термического окисления проводят в установках для термического окисления в атмосферах сухого и влажного кислорода или водяного пара. Основные химические реакции при этом следующие:

Si+O2→SiO2

Si+O2H2OSiO2

При выращивании слоёв термического оксида обычно чередуют подачу сухого кислорода и влажного. Во влажном кислороде процесс получения заданной толщины ускоряется. В сухом кислороде улучшаются электрофизические параметры и защитные свойства оксида благодаря удалению воды и его уплотнению. Комбинирование окисления в сухом и влажном кислороде позволяет получать качественный термический диоксид кремния.

Ход работы: в специальной программе, которая моделирует процесс термического окисления кремния в сухом и влажном режиме, меняются два параметра: температура и время проведения процесса. При изменении этих параметров регулируется получаемая толщина плёнки. После обработки результатов были получены следующие зависимости:

Таблица 1 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени в сухом режиме

| T, ℃ τ, мин . | 900 | 925 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0,019 | 0,028 | 0,04 | 0,071 |
| 95 | 0,02 | 0,03 | 0,042 | 0,074 |
| 100 | 0,021 | 0,031 | 0,043 | 0,077 |

Рисунок 1 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени в сухом режиме

Таблица 2 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени во влажном режиме

| T, ℃ τ, мин . | 1000 | 1250 | 1275 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0,56 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
| 95 | 0,58 | 1,13 | 1,18 | 1,24 |
| 100 | 0,6 | 1,16 | 1,22 | 1,27 |

Рисунок 2 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени во влажном режиме