Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

| Направление подготовки | 18.03.01 | Химическая технология |
| --- | --- | --- |
| Факультет | Химии веществ и материалов |  |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов этектронной техники |  |

Учебная дисциплина	Технология материалов электронной техники

| Курс 3 | Группа 124 |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

| Тема Полупроводниковые материалы. Их виды и основные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент |  | А. Л. Леготин |
|  | (подпись, дата) |  |
| Руководитель, профессор | (подпись, дата) | Ю. К. Ежовский |
| Оценка за курсовую работу |  | (подпись руководителя) |

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1.	Введение	3

2.	Получение кремния для микроэлектроники	4

2.1.	Производство металлургического кремния	4

2.2.	Очистка кремния до электронного качества	4

2.3.	Выращивание монокристаллов	5

3.	Свойства кремния	6

3.1.	Кристаллическая структура кремния	6

3.2.	Электрофизические свойства кремния	8

4.	Применение кремния в микроэлектронике	9

4.1.	Кремниевые подложки в интегральных схемах	9

4.2.	Полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, микропроцессоры)	10

5.	Заключение	11

Список литературы	13

- Введение

Современная микроэлектроника базируется на материалах, обладающих особыми физико-химическими свойствами, позволяющими создавать высокопроизводительные и миниатюрные электронные устройства. Среди таких материалов кремний (Si) занимает доминирующее положение благодаря оптимальному сочетанию полупроводниковых характеристик, технологичности обработки и экономической доступности. Более 90% всех интегральных схем и микроэлектронных компонентов изготавливаются на основе кремния, что делает его ключевым элементом технологического прогресса в электронике.

Актуальность темы исследования обусловлена непрерывным развитием микроэлектроники. Несмотря на появление альтернативных полупроводниковых материалов (таких как карбид кремния SiC, арсенид галлия GaAs и графен), кремний сохраняет лидирующие позиции благодаря отработанным технологиям производства, высокой степени интеграции и возможности масштабирования в соответствии с законом Мура.

Целью данной работы является комплексное изучение свойств кремния, методов его получения и применения в современной микроэлектронике. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- Исследовать физические и химические свойства кремния, определяющие его применение в электронике.

- Рассмотреть основные методы получения высокочистого кремния и формирования монокристаллических структур.

- Проанализировать применение кремния в производстве интегральных схем, полупроводниковых приборов и солнечных элементов.

- Оценить перспективы использования кремния в наноэлектронике и квантовых технологиях.

- Получение кремния для микроэлектроники

  - Производство металлургического кремния

Исходным сырьем для получения электронного кремния служит металлургический кремний (чистота 98-99%), который производят в дуговых печах при температуре около 1800°C путем восстановления кварцита (SiO₂) углеродом. Основная химическая реакция этого процесса:

SiO2+ 2C → Si + 2CO#1

На этом этапе получают материал, содержащий значительные количества примесей (железо, алюминий, кальций и др.), что делает его непригодным для микроэлектронных применений. Для дальнейшей очистки используют специальные методы.

  - Очистка кремния до электронного качества

Для достижения необходимой чистоты применяют несколько ступеней очистки:

- Хлорирование и дистилляция:

Метод основан на преобразовании технического кремния в летучие хлорсиланы. При 300-500°C кремний реагирует с HCl или Cl₂, образуя SiHCl₃ и SiCl₄. Эти соединения затем очищают многоступенчатой ректификацией в высоких колоннах (до 30 м), используя разницу температур кипения. Особое внимание уделяют удалению бора - самой вредной примеси.

Очищенные хлорсиланы разлагают водородом при 1100-1200°C, получая поликремний чистотой 99.9999999%. Современные установки работают в замкнутом цикле, перерабатывая тысячи тонн сырья в год для нужд микроэлектроники.

- Зонная плавка:

Технология основана на последовательном проплавлении узкой зоны вдоль кремниевого стержня. При температуре около 1400°C в расплавленной зоне примеси концентрируются и перемещаются вместе с движущимся расплавом к торцу заготовки. Многократные проходы (15–30  раз) позволяют достичь чистоты 99.999999999%.

Процесс проводится в инертной атмосфере или вакууме без контакта с тиглем, что исключает загрязнение. Особенно эффективен для получения кремния для детекторов излучения и силовой электроники, где требуются сверхнизкие уровни примесей. Диаметр очищаемых стержней достигает 200 мм.

  - Выращивание монокристаллов

Для микроэлектроники требуются совершенные монокристаллы кремния, которые получают следующими методами:

- Метод Чохральского:

Метод Чохральского (Czochralski) является основным промышленным способом выращивания монокристаллов кремния для микроэлектроники. В этом процессе поликристаллический кремний расплавляется в кварцевом тигле при температуре около 1420°C в атмосфере инертного газа. Затем в расплав опускается затравка - небольшой монокристалл кремния с заданной кристаллографической ориентацией, который медленно вытягивается вверх со скоростью 0,5-3 мм/мин при одновременном вращении. По мере подъема затравки на ней формируется крупный монокристалл цилиндрической формы.

Технология позволяет получать кристаллы диаметром до 450 мм (18 дюймов) с точно контролируемым уровнем легирования. Однако существенным недостатком метода является попадание кислорода из кварцевого тигля в кристалл (концентрация 1017-1018 см-3), что может влиять на электронные свойства материала. Несмотря на это, метод Чохральского остается доминирующим в производстве кремниевых подложек благодаря высокой производительности и возможности точного управления параметрами кристалла. Современные установки оснащены системами автоматического контроля, позволяющими выращивать кристаллы с минимальными дефектами структуры.

- Метод бестигельной зонной плавки:

Метод бестигельной зонной плавки (Float Zone) позволяет получать кремний сверхвысокой чистоты без контакта с тиглем. В этом процессе вертикальный стержень из поликристаллического кремния локально плавится индукционным нагревом или электронным лучом, образуя узкую расплавленную зону. Эта зона медленно перемещается вдоль стержня, перекристаллизовывая материал и вытесняя примеси в конец заготовки.

Главное преимущество метода — отсутствие загрязнения от тигля, что обеспечивает рекордную чистоту материала (до 99,999999999%). Однако технология ограничена максимальным диаметром кристаллов около 200 мм и более высокой себестоимостью по сравнению с методом Чохральского. Основное применение — производство кремния для силовых приборов, детекторов излучения и других специальных применений, где критична минимальная концентрация примесей.

- Свойства кремния

  - Кристаллическая структура кремния

Кремний является типичным представителем элементов IV группы периодической системы и обладает ярко выраженными полупроводниковыми свойствами. Его кристаллическая структура во многом определяет уникальные электрофизические характеристики, делающие этот материал основой современной микроэлектроники.

Основные характеристики кристаллической решетки:

- Решетка – кубическая гранецентрированная.

- Параметр решетки при комнатной температуре равен 0,54307 нм.

- Координационное число – 4, каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями.

- Длина связи Si-Si равняется 2,34 Å.

Дефекты кристаллической решетки кремния оказывают комплексное воздействие на его функциональные характеристики, что особенно критично для микроэлектронных применений. Точечные дефекты, такие как вакансии и междоузельные атомы, существенно влияют на рекомбинационные процессы, уменьшая время жизни неосновных носителей заряда, что приводит к снижению эффективности полупроводниковых приборов. При этом контролируемое введение примесных атомов (фосфора, бора и др.) позволяет целенаправленно изменять тип и величину проводимости, что является основой создания p-n переходов в интегральных схемах.

Дислокации и другие протяженные дефекты создают локальные области механического напряжения и действуют как ловушки для носителей заряда.

Особое значение в современных наноразмерных элементах интегральных схем приобретают поверхностные дефекты на границе раздела кремний-диэлектрик, которые формируют поверхностные состояния и могут приводить к:

- нестабильности порогового напряжения МОП-транзисторов,

- увеличению шумовых характеристик,

- снижению надежности ультратонких диэлектрических слоев.

Кристаллическая структура кремния определяет ширину его запретной зоны(1,12 эВ при комнатной температуре, 1,21 эВ при 0 К), подвижность носителей заряда и термоэлектрические свойства.

Кристаллическая структура кремния с ее тетраэдрической координацией атомов является определяющим фактором его полупроводниковых свойств. Понимание особенностей этой структуры и ее дефектов необходимо для разработки новых микроэлектронных устройств и совершенствования технологических процессов.

  - Электрофизические свойства кремния

Кремний обладает уникальным сочетанием электрофизических свойств, которые сделали его основным материалом современной микроэлектроники. Эти свойства во многом определяют возможности создания высокопроизводительных электронных устройств и остаются предметом активных исследований.

Полупроводниковые характеристики кремния определяются в первую очередь шириной его запрещенной зоны, которая составляет 1.12 эВ при комнатной температуре. Это значение является практически идеальным для работы электронных устройств в обычных условиях эксплуатации. Оно достаточно велико, чтобы обеспечить низкие токи утечки, и в то же время достаточно мало для эффективной генерации носителей заряда. Важно отметить, что кремний является непрямозонным полупроводником, что означает необходимость участия фононов в процессах генерации и рекомбинации носителей заряда.

- Применение кремния в микроэлектронике

  - Кремниевые подложки в интегральных схемах

Кремниевые подложки представляют собой основу, на которой создается вся современная микроэлектроника. Эти тонкие пластины монокристаллического кремния, толщиной обычно от 200 до 800 микрон, проходят сложный процесс подготовки перед использованием в производстве микросхем.

Современные кремниевые пластины производят диаметром от 100 мм до 300 мм, при этом в передовых производствах уже осваивается работа с 450-миллиметровыми подложками. Чем больше диаметр пластины, тем больше микросхем можно на ней разместить, что значительно снижает себестоимость конечной продукции.

Перед использованием в производстве пластины подвергают тщательной полировке, добиваясь практически идеально ровной поверхности. На атомарном уровне поверхность должна быть настолько совершенной, чтобы отклонения не превышали нескольких нанометров. Это чрезвычайно важно, так как современные технологические процессы работают с элементами размером всего в несколько нанометров.

Особое значение имеет кристаллографическая ориентация подложки. Наиболее распространены пластины с ориентацией (100), которые используются для производства КМОП-структур. Для биполярных транзисторов часто применяют подложки с ориентацией (111), обладающие несколько другими электронными свойствами.

Важной характеристикой кремниевых подложек является их тип проводимости (p- или n-тип) и уровень легирования. Эти параметры выбирают в зависимости от конкретного применения. Например, для мощных приборов часто используют слаболегированные подложки, а для цифровых микросхем – подложки со средним уровнем легирования.

Современные технологии требуют не просто однородных кремниевых подложек, а сложных многослойных структур. Особенно популярны технологии "кремний на изоляторе" (КНИ), где тонкий слой монокристаллического кремния располагается на слое диэлектрика. Такие структуры позволяют значительно уменьшить паразитные эффекты и повысить быстродействие микросхем.

Качество кремниевых подложек напрямую влияет на выход годных микросхем и их эксплуатационные характеристики. Даже незначительные дефекты в подложке могут привести к отказу всего чипа. Поэтому производители уделяют огромное внимание контролю качества на всех этапах производства кремниевых пластин.

Развитие технологий кремниевых подложек продолжается, и сегодня исследователи работают над созданием подложек с заданными механическими напряжениями, комбинированных подложек (например, кремний-германий), а также подложек для специальных применений, таких как микромеханические системы (МЭМС) и квантовые вычисления.

  - Полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, микропроцессоры)

Кремний является базовым материалом для производства большинства полупроводниковых приборов. На его основе изготавливают биполярные и полевые транзисторы, диоды, тиристоры и интегральные схемы. Основное преимущество кремния - возможность формирования стабильного диэлектрического слоя SiO₂ термическим окислением.

МОП-транзисторы составляют основу современной цифровой микроэлектроники. Минимальные размеры элементов в серийных изделиях достигли 3-5 нм. Для дальнейшего масштабирования применяют трехмерные структуры FinFET и нанопластинчатые транзисторы. В аналоговой технике используют биполярные транзисторы с высокой граничной частотой.

Кремниевые диоды применяют в выпрямительных и импульсных схемах. Стабилитроны обеспечивают эталонные напряжения. Фотодиоды на основе кремния работают в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. В силовой электронике используют быстродействующие диоды с барьером Шоттки.

Современные микропроцессоры содержат до 50 миллиардов транзисторов. Технологии strain silicon и SiGe гетероструктур повышают подвижность носителей. Многослойная металлизация соединяет элементы в сложные схемы.

- Заключение

Проведенное исследование подтвердило ключевую роль кремния как основного материала современной микроэлектроники. Анализ физико-химических свойств кремния показал его оптимальные характеристики для полупроводниковых применений: подходящую ширину запрещенной зоны (1.12 эВ), возможность контролируемого легирования и формирования надежных диэлектрических слоев.

Современные технологии производства кремния обеспечивают получение монокристаллов с беспрецедентной чистотой (до 99.999999999%) и совершенством структуры. Методы Чохральского и зонной плавки позволяют создавать подложки диаметром до 450 мм, что определяет экономическую эффективность массового производства микроэлектронных устройств.

Кремниевая электроника продолжает развиваться, преодолевая физические ограничения за счет:

- перехода к трехмерным транзисторным структурам (FinFET, нанопластинчатые)

- применения напряженных кристаллов и SiGe гетероструктур

- использования новых материалов в сочетании с кремниевой подложкой

- разработки перспективных архитектур (чиплеты, 3D-интеграция)

Несмотря на появление новых полупроводниковых материалов, кремний сохранит доминирующее положение в микроэлектронике ближайших десятилетий благодаря уникальному сочетанию технологичности, экономической эффективности и продолжающемуся совершенствованию производственных процессов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на преодоление фундаментальных ограничений кремниевых технологий и разработку принципиально новых подходов к проектированию электронных устройств на его основе.

Список литературы

  - С.М. Зе «Физика полупроводниковых приборов» – М.: Мир, 2006. – 792 с. (Классический труд по физике полупроводников, включая свойства кремния и технологии его обработки)

  - Р.К. Ягер «Технология микроэлектронных устройств» – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 528 с. (Подробное описание методов получения и обработки кремния для микроэлектроники)

  - М.Е. Казакова «Технология материалов электронной техники» – М.: Высшая школа, 2015. – 463 с. (Учебное пособие, включающее разделы по выращиванию монокристаллов кремния)

  - Ю.Д. Чистяков «Полупроводниковые материалы в современной микроэлектронике» – М.: Техносфера, 2018. – 400 с. (Актуальные данные по кремниевым технологиям, включая эпитаксию и наноструктуры)

  - Журнал «Микроэлектроника» (Российские публикации по технологиям обработки кремния)

  - Ежовский, Ю. К. Основы технологии интегральных устройств: учебное пособие / Ю. К. Ежовский; СПбГТИ (ТУ). - СПб., 2012. – 150 с.