Работа № 4 «Определение содержания и плотности гидроксильных групп на поверхности оксидных матриц»

Цель работы: Определить гравиметрическим методом содержание поверхностных гидроксилов и массовую долю остова в дисперсном твердом веществе при заданных температурах, рассчитать поверхностную плотность гидроксилов и расстояния между ними.

Основные теоретические положения:

Так как синтез методом молекулярного наслаивания происходит на поверхности твердотельной матрицы, важное значение имеет состав и химическое строение матрицы.

Для решения данной задачи, в ходе лабораторно	й работы использовалось термическая дигидроксилирование матрицы:

2ОН=О+Н2О

В процессе данной реакции изменяется масса, посредством удаления ОН-групп. По изменению массы образца можно определить количество ОН-групп.

Ход работы:

Образец загрузили в гравиметрический реактор. Далее в токе сухого инертного газа линейно нагревали образец до 1200 градусов и сняли показания при комнатной температуре, 400, 600 и 1200 градусов. По мере нагревания масса образца уменьшалась за счет протекания реакции дегидроксилирования. В результате получают зависимость изменения массы образца от температуры.

Экспериментальные результаты:

Рисунок 1 - Результаты гравиметрического анализа

Обработка результатов эксперимента:

Таблица 1 - Обработка результатов эксперимента

| T, ℃ | Δmабс(T),мг | [OH]абс(T),ммоль | [OH](T),ммоль/г | ρOH(T), нм-2 | As(T),м2/г | dOH-OH , нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0 | 186,667 | 7,685 | 6,106 | 757,63 | 0,435 |
| 200 | -0,27 | 156,667 | 6,450 | 5,324 | 729,35 | 0,466 |
| 300 | -0,52 | 128,889 | 5,306 | 4,557 | 701,03 | 0,503 |
| 400 | -0,85 | 0,092 | 3,797 | 4,181 | 546,68 | 0,526 |
| 600 | -1,28 | 0,044 | 1,863 | 2,051 | 546,68 | 0,750 |
| 1100 | -1,68 | 0 | 0 | 0,0000 | 223,75 | - |

Расчетные формулы:

Количество гидроксилов в образце при температуре T, ммоль:

[OH]абс(T)=2×(Δmабс(T)-Δmабс(Tк))/MH2O

Содержание гидроксилов на единицу массы остова, ммоль/г:

[OH]абс(T)=2×(Δmабс(T)-Δmабс(Tк))/MH2O(m0+Δmабс(Tк))

Массовая доля остова в образце, (безразмерная величина):

ωост(T)=(m0+Δmабс(Tк))/((m0+Δmабс(T))

Поверхность на единицу массы остова, м2/г:

As(T)=as(T)/ωост(T)

Поверхностная плотность гидроксилов, нм-2:

ρOH(T)=[OH](T)×NA/As(T)

Расстояние между гидроксилами, нм:

dOH-OH=23ρOH

Выводы:

На основании полученных результатов был сделан расчет расстояния между гидроксилами образца широкопористого кремнезема. Благодаря расчету расстояния, можно определить, как реакции молекулярного наслаивания будут протекать на поверхности матрицы, в нашем случае расстояние между группами OH больше 0,4, можем сделать предположение, что образуются монофункциональные группы. С увеличением температуры расстояние между гидроксилами увеличивается (до температуры 1100 градусов, при которой происходит полное дегидроксилирование).

Замечания преподавателя

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________