Лабораторная работа №6

«Зондовая нанолитография»

Цель работы: изучение различных видов нанолитографии, выполняемых с помощью сканирующего зондового микроскопа. Получение практических навыков выполнения динамической силовой нанолитографии.

Приборы и материалы:

- сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator,

- полимерный материал,

- пинцет,

- предметный столик,

- черно-белый рисунок для литографии.

Теоретические положения.

С помощью АСМ можно реализовать 4 вида нанолитографии:

- Контактная силовая нанолитография. Осуществляется силовое воздействие на поверхность образца. Это может быть статическое воздействие (наногравировка) выполняемая в контактном режиме, когда зонд непрерывно скользит по поверхности. Или же это может быть динамическое воздействие (наночеканка) выполняемая в полуконтактном режиме. Модифицирование происходит за счет формирования углублений на поверхности колеблющимся зондом. Для реализации силовой литографии необходимо чтобы материал зонда был тверже материала подложки. К минусам контактной, в особенности статической, литографии можно отнести быстрое изнашивание зонда.

- Анодно-окислительная нанолитография. Изменяет не только рельеф образца, но и его электрофизические свойства. Суть метода: на поверхности образца протекают электрохимические процессы, в результате которых происходит окисление материала. Для осуществления электрохимической реакции процесс проводят на воздухе, когда на зонде и поверхности есть слои сорбированной воды, которые при приближении зонда к поверхности образуют водяной мостик. В этот момент на зонд подают отрицательный потенциал, а на подложку положительный и возникает электрохимическая реакция окисления.

Рисунок 1 – Схема анодно-окислительной литографии

- Перьевая нанолитография. С помощью зонда на поверхность наносят раствор, содержащий вещества с ярковыраженными гидрофильными и гидрофобными свойствами, которые сорбируются на поверхности, образуя мономолекулярный слой, и придают ей гидрофильные и гидрофобные свойства.  После удаления растворителя образуется защитный слой, который можно использовать как маску для дальнейших технологических процессов.

Рисунок 2 – Схема перьевой нанолитографии

- Локальная зарядка поверхности. Если полупроводниковая подложка покрыта слоем диэлектрика, то создав между зондом и подложкой разность потенциалов, можно создать заряженную область. Наличие диэлектрического слоя препятствует рекомбинации зарядов, а нанесенный таким образом слой может служить для сорбции специфических молекул или формирования рельефа микросхемы.

Рисунок 3 – Схема локальной зарядки поверхности с помощью АСМ

Приборы и материалы:

- Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator;

- Полимерный материал;

- Пинцет;

- Предметный столик;

- Черно-белый рисунок для литографии.

Ход работы:

- Подготовить шаблон изображения, который хотим перенести на образец;

- Закрепить полимер на магнитной подушке;

- Установить магнитную подушку в зондовый микроскоп;

- Подвести вручную зонд на расстояние не менее 1 мм от исследуемого образца;

- Установить защитную крышку зондового микроскопа на место;

- Включить зондовый микроскоп и программу NanoEducator;

- Настроить фокус камеры на образец;

- Выбрать режим литография;

- Найти резонансную частоту движения зонда;

- Осуществить подвод зонда в автоматическом режиме;

- Задать необходимые параметры литографии:

- Провести литографию;

- Обработать полученное изображение с помощью программных фильтров;

- Проанализировать результат.

Обработка результатов:

Полученное изображение представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – АСМ-реконструкция поверхности после нанолитографии

Само изображение получилось четким, красный цвет отвечает за углубления, а желтый за выпуклости. В процессе литографии, перенос изображения на подложку нарушился. Это может быть связано либо с зацеплением зонда о поверхность полимера, либо с плохой установкой полимера на подушку, вследствие чего зонд перестал касаться поверхности.

Вывод: ознакомились с видами зондовой литографии; провели процесс контактной силовой зондовой нанолитографии, получили желаемое изображение на образце.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________