Лабораторная работа №1

«Техника и методика дифференциального термического анализа»

Цель лабораторной работы заключается в изучении термоокислительной устойчивости твердофазных материалов методом дифференциального термического анализа.

Приборы и материалы:

- Образцы твердофазных материалов.

- Весы лабораторные по ГОСТ 16474-70.

- Дериватограф «Q-1500D» системы Ф. Паулик, И. Паулик и Л. Эрдеи.

Схема установки:

Рисунок 1 – Принципиальная схема дериватографа

1 – блок термовесов;

2 – сдвоенная печь с рамой;

3 – шестиканальный регистратор-самописец;

4 – блок управления регулирования программы;

5 – блок питания.

Основы метода дифференциального термического анализа

Дифференциальный термический анализ (ДТА) — метод физико-химического анализа, применяемый для изучения процессов, которые возникают в твердых материалах при нагреве и охлаждении. Метод основан на сравнении термических свойств образца исследуемого соединения и термически инертного вещества, не претерпевающего в данном температурном интервале никаких термических превращений. Обычно в качестве такого эталона используют окись алюминия. Регистрируемым параметром служит разность их температур, измеряемая при нагревании или охлаждении образца с постоянной скоростью. Изменения температуры вызываются физическими переходами или химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии. К ним относятся: фазовые переходы, плавление, перестройка кристаллической структуры, кипение, возгонка и испарение; реакции дегидратации, диссоциации и разложения; окисление и восстановление; разрушение кристаллической решетки и другие. Эти превращения сопровождаются поглощением или выделением тепла. В общем случае фазовые переходы, дегидратация, восстановление и некоторые реакции разложения сопровождаются эндотермическими эффектами; а кристаллизация, окисление, отдельные процессы разложения -экзотермическими эффектами.

Если при нагреве в образце не происходит никаких физических или химических процессов, то разность температур остается постоянной, и дифференциальная кривая параллельна оси абсцисс. Если же изменяется физическое состояние образца или происходит химическая реакция, то кривая ДТА отклоняется от основной линии. Изменения, сопровождающиеся тепловыми эффектами, проявляются в виде пиков на дифференциальной кривой. На дериватограммах экзотермическим эффектам соответствуют пики, расположенные над основной линией, а эндотермическим эффектам - расположенные под основной линией.

Для ДТА обычно берут навески 0,03–1,0 г, скорость нагрева чаще всего составляет 0,6–20 град/мин. При снятии дериватограмм существенное значение имеют размер и вид исследуемых образцов, скорость нагревания и атмосфера проведения анализа.

Экспериментальные результаты

В ходе лабораторной работы были обработаны дериватограммы исходного и модифицированного фосфором образцы фенолформальдегидных микросфер. На дериватограмме изображены 4 кривых: потеря массы образца (TG), скорость изменения потери массы (DTG), разность температур испытуемого и эталонного образцов (DTA) и температуры (T).

По кривой TG определяем точки начала изменения массы образца и момента потери 50% массы, и, опустив вертикаль до пересечения с кривой T, находим соответствующие температуры.

Проведя совместный  анализ кривых DTA и DTG, определили термические эффекты, их природу и, опустив вертикаль до пересечения с кривой T, нашли при каких температурах они происходят.

Кривую T разбили на отрезки с постоянным шагом 20°C и для каждой точки определили соответствующую ей потерю массы (Wi). Определили относительную потерю массы (Wотн) по формуле:

Wотн=Wi/W0 *100%#1

А также массу образца (W). Результаты расчетов приведены в табл. 1 и табл. 2.

Таблица 1 – Результаты обработки кривой TG исходного образца.

| № | T, °C | Wi, мг | Wотн, % | W=W0-Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430 | 0,92 | 2,3 | 39,48 |
| 2 | 450 | 0,92 | 2,3 | 39,48 |
| 3 | 470 | 2,75 | 6,8 | 37,65 |
| 4 | 490 | 3,67 | 9,1 | 36,73 |
| 5 | 510 | 4,59 | 11,4 | 35,81 |
| 6 | 530 | 5,97 | 14,8 | 34,43 |
| 7 | 550 | 8,26 | 20,5 | 32,14 |
| 8 | 570 | 11,48 | 28,4 | 28,92 |
| 9 | 590 | 15,61 | 38,6 | 24,79 |
| 10 | 610 | 17,45 | 43,2 | 22,95 |
| 11 | 630 | 19,28 | 47,7 | 21,12 |
| 12 | 650 | 21,58 | 53,4 | 18,82 |
| 13 | 670 | 24,79 | 61,4 | 15,61 |
| 14 | 690 | 28,46 | 70,5 | 11,94 |
| 15 | 710 | 29,84 | 73,9 | 10,56 |
| 16 | 730 | 30,76 | 76,1 | 9,64 |
| 17 | 750 | 30,76 | 76,1 | 9,64 |
| 18 | 820 | 30,76 | 76,1 | 9,64 |
| 19 | 1000 | 30,76 | 76,1 | 9,64 |

Таблица 2 - Результаты обработки кривой TG модифицированного образца.

| № | T, °C | Wi, мг | Wотн, % | W=W0-Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510 | 0,6 | 1,8 | 32,8 |
| 2 | 530 | 0,8 | 2,4 | 32,6 |
| 3 | 550 | 1 | 3,0 | 32,4 |
| 4 | 570 | 1,4 | 4,2 | 32 |
| 5 | 590 | 1,8 | 5,4 | 31,6 |
| 6 | 610 | 2,8 | 8,4 | 30,6 |
| 7 | 630 | 3,8 | 11,4 | 29,6 |
| 8 | 650 | 5 | 15,0 | 28,4 |
| 9 | 670 | 5,6 | 16,8 | 27,8 |
| 10 | 690 | 8 | 24,0 | 25,4 |
| 11 | 710 | 9,8 | 29,3 | 23,6 |
| 12 | 730 | 11 | 32,9 | 22,4 |
| 13 | 750 | 12,6 | 37,7 | 20,8 |
| 14 | 770 | 14,4 | 43,1 | 19 |
| 15 | 790 | 14,8 | 44,3 | 18,6 |
| 16 | 810 | 18,2 | 54,5 | 15,2 |
| 17 | 830 | 21,8 | 65,3 | 11,6 |
| 18 | 900 | 21,8 | 65,3 | 11,6 |

Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма относительной потери массы от температуры исходного и модифицированного образцов

Из полученных результатов можно сделать вывод: модификация  фосфором фенолформальдегидных микросфер приводит к увеличению устойчивости против термических эффектов.

Помимо этого, есть возможность определения эффективной энергии активации брутто-процесса термического разложения по методу Мещеряковой по формуле:

lnlnW0-WtW-Wt=EθRTs2 #2

где W0 – исходная масса образца, мг;

W – масса образца при температуре T, мг;

Wt – масса образца в конце линейного участка кривой TG, мг;

Ts – температура, при которой скорость процесса максимальна, °C;

Θ(Q) – разность между температурами T и Ts, °C;

R – универсальная газовая постоянная, Дж.

Результаты вычислений приведены в табл. 3 и табл. 4

Таблица 3 – Расчет значений F = (W0-Wt)/(W-Wt); lnln(F); Θ = T-Ts для исходного образца

| № | T, °C | W, мг | W0-WtW-Wt | lnlnW0-WtW-Wt | Θ(Q), °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430 | 39,48 | 1,031 | -3,496 | -220 |
| 2 | 450 | 39,48 | 1,031 | -3,496 | -200 |
| 3 | 470 | 37,65 | 1,098 | -2,366 | -180 |
| 4 | 490 | 36,73 | 1,136 | -2,062 | -160 |
| 5 | 510 | 35,81 | 1,175 | -1,822 | -140 |
| 6 | 530 | 34,43 | 1,241 | -1,534 | -120 |
| 7 | 550 | 32,14 | 1,367 | -1,162 | -100 |
| 8 | 570 | 28,92 | 1,595 | -0,761 | -80 |
| 9 | 590 | 24,79 | 2,030 | -0,345 | -60 |
| 10 | 610 | 22,95 | 2,310 | -0,177 | -40 |
| 11 | 630 | 21,12 | 2,680 | -0,014 | -20 |
| 12 | 650 | 18,82 | 3,350 | 0,190 | 0 |
| 13 | 670 | 15,61 | 5,154 | 0,495 | 20 |
| 14 | 690 | 11,94 | 13,400 | 0,954 | 40 |
| 15 | 710 | 10,56 | 33,500 | 1,256 | 60 |
| 16 | 730 | 9,64 | — | — | -220 |
| 17 | 750 | 9,64 | — | — | -200 |
| 18 | 820 | 9,64 | — | — | -180 |
| 19 | 1000 | 9,64 | — | — | -160 |

Рисунок 3 – График зависимости lnln((W0-Wt)/(W-Wt)) от θ(Q) для исходного образца

Таблица 4 – Расчет значений F = (W0-Wt)/(W-Wt); lnln(F); Θ = T-Ts для модифицированного образца

| № | T, °C | W, мг | W0-WtW-Wt | lnlnW0-WtW-Wt | Θ(Q), °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510 | 32,8 | 1,028 | -3,579 | -290 |
| 2 | 530 | 32,6 | 1,038 | -3,286 | -270 |
| 3 | 550 | 32,4 | 1,048 | -3,059 | -250 |
| 4 | 570 | 32 | 1,069 | -2,712 | -230 |
| 5 | 590 | 31,6 | 1,090 | -2,451 | -210 |
| 6 | 610 | 30,6 | 1,147 | -1,984 | -190 |
| 7 | 630 | 29,6 | 1,211 | -1,653 | -170 |
| 8 | 650 | 28,4 | 1,298 | -1,345 | -150 |
| 9 | 670 | 27,8 | 1,346 | -1,214 | -130 |
| 10 | 690 | 25,4 | 1,580 | -0,783 | -110 |
| 11 | 710 | 23,6 | 1,817 | -0,516 | -90 |
| 12 | 730 | 22,4 | 2,019 | -0,353 | -70 |
| 13 | 750 | 20,8 | 2,370 | -0,148 | -50 |
| 14 | 770 | 19 | 2,946 | 0,077 | -30 |
| 15 | 790 | 18,6 | 3,114 | 0,128 | -10 |
| 16 | 810 | 15,2 | 6,056 | 0,588 | 10 |
| 17 | 830 | 11,6 | — | — | 30 |
| 18 | 900 | 11,6 | — | — | 100 |

Рисунок 4 – График зависимости lnln((W0-Wt)/(W-Wt)) от θ(Q) для модифицированного образца

По тангенсу угла наклона аппроксимирующей прямой проводим расчет эффективной энергии активации по следующей формуле:

Eэфф=tgα*R*Ts2#3

Eэффисх.=0,0164*8,314*10-3*650+2732=116,2кДжмоль

Eэффмодиф.=0,0139*8,314*10-3*800+2732=133,1кДжмоль

Таблица 5 -  Сводная таблица данных ДТА

| Характеристики термостабильности | Наименование образца |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный | модифицированный |
| Кривая TG |  |  |
| Температура начала интенсивного разложения образца, °C | 430 | 490 |
| Температура 50%-ной потри массы, °C | 630 | 695 |
| Коксовый остаток при 500°C, % вес. | 86 | 98 |
| Кривая DTA |  |  |
| Температура максимума экзо(эндо) эффекта, °C |  |  |
| I эффект | Физический; 490°C; эндо | Химический; 650°C; эндо |
| II эффект | Химический, 610°C; эндо | Химический; 800°C; эндо |
| III эффект | Химический; 680°C; эндо |  |
| Эффективная энергия активации процесса термодестуркции, кДж/моль | 116,2 | 133,1 |

Вывод

Получили практические навыки по обработке дериватограмм.

В результате обработки данных было выявлено, что модификация  фосфором фенолформальдегидных микросфер приводит к увеличению устойчивости против термических эффектов, что было установлено в результате анализа диаграммы зависимости потери массы от температуры и при расчете эффективной энергии активации термического разложения по методу Мещеряковой. Также в модифицированных фосфором фенолформальдегидных микросфер отсутствует физический эндо-эффект.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________