Цель лабораторной работы заключается в изучении термоокислительной устойчивости твердофазных материалов методом дифференциального термического анализа.

Приборы и материалы:

- Образцы твердофазных материалов.

- Весы лабораторные по ГОСТ 16474-70.

- Дериватограф «Q-1500D» системы Ф. Паулик, И. Паулик и Л. Эрдеи.

Схема установки:

Рисунок 1 – Принципиальная схема дериватографа

1 – блок термовесов;

2 – сдвоенная печь с рамой;

3 – шестиканальный регистратор-самописец;

4 – блок управления регулирования программы;

5 – блок питания.

Основы метода дифференциального термического анализа

Дифференциальный термический анализ (ДТА) — метод физико-химического анализа, применяемый для изучения процессов, которые возникают в твердых материалах при нагреве и охлаждении. Метод основан на сравнении термических свойств образца исследуемого соединения и термически инертного вещества, не претерпевающего в данном температурном интервале никаких термических превращений. Обычно в качестве такого эталона используют окись алюминия. Регистрируемым параметром служит разность их температур, измеряемая при нагревании или охлаждении образца с постоянной скоростью. Изменения температуры вызываются физическими переходами или химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии. К ним относятся: фазовые переходы, плавление, перестройка кристаллической структуры, кипение, возгонка и испарение; реакции дегидратации, диссоциации и разложения; окисление и восстановление; разрушение кристаллической решетки и другие. Эти превращения сопровождаются поглощением или выделением тепла. В общем случае фазовые переходы, дегидратация, восстановление и некоторые реакции разложения сопровождаются эндотермическими эффектами; а кристаллизация, окисление, отдельные процессы разложения -экзотермическими эффектами.

Если при нагреве в образце не происходит никаких физических или химических процессов, то разность температур остается постоянной, и дифференциальная кривая параллельна оси абсцисс. Если же изменяется физическое состояние образца или происходит химическая реакция, то кривая ДТА отклоняется от основной линии. Изменения, сопровождающиеся тепловыми эффектами, проявляются в виде пиков на дифференциальной кривой. На дериватограммах экзотермическим эффектам соответствуют пики, расположенные над основной линией, а эндотермическим эффектам - расположенные под основной линией.

Для ДТА обычно беруг навески 0,03–1,0 г, скорость нагрева чаще всего составляет 0,6–20 град/мин. При снятии дериватограмм существенное значение имеют размер и вид исследуемых образцов, скорость нагревания и атмосфера проведения анализа.

Экспериментальные результаты

Таблица 1 -  сводная таблица данных ДТА

| Характеристики термостабильности | Наименование образца |  |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный | модифицированный |
| Кривая TG |  |  |
| Температура начала интенсивного разложения образца, °C | 430 | 490 |
| Температура 50%-ной потри массы, °C | 630 | 695 |
| Коксовый остаток при 500°C, % вес. | 86 | 98 |
| Кривая DTA |  |  |
| Температура максимума экзо(эндо) эффекта, °C |  |  |
| I эффект | Физический; 490°C; эндо | Химический; 650°C; эндо |
| II эффект | Химический, 610°C; эндо | Химический; 800°C; эндо |
| III эффект | Химический; 680°C; эндо |  |
| Эффективная энергия активации процесса термодестуркции, кДж/моль | 115,9 | 132,8 |

Рисунок 2 – Зависимости потери массы образцов от температуры

Рисунок 3 – График зависимости lnln((W0-Wt)/(W-Wt)) от θ(Q) для исходного образца

Рисунок 4 – График зависимости lnln((W0-Wt)/(W-Wt)) от θ(Q) для модифицированного образца

Вывод

Изучили термоокислительную устойчивость твердофазных материалов методом дифференциального термического анализа.