Лабораторная работа №11  «Техника и методика ИК-спектроскопии».

Цель работы: Ознакомление с процессом синтеза оксидных наноструктур на поверхности полимерных материалов с использованием принципов молекулярного наслаивания и исследование методом ИК-Фурье спектроскопии оксидных наноструктур и продуктов модифицирования полимерных материалов.

Порядок выполнения работы:

- Освоили лабораторную установку проточного типа технологии молекулярного наслаивания для получения элементоксидных наноструктур на поверхности полимерных материалов;

- Ознакомились с принципом работы прибора SILab i-Red 7800u-L;

- Получили ИК-спектры исходного и модифицированных полимерных образцов;

- Произвели определение продуктов модификации полимерного образца.

Основные теоретические положения:

Инфракрасные спектры пропускания и поглощения являются одним из инструментов в химической аналитике. Они применяются для выяснения пространственного строения химических соединений, исследования межмолекулярных взаимодействий, изучения химического равновесия и кинетики реакций, качественного и количественного анализа молекулярного состава (как природных, так и синтетических веществ), анализа многокомпонентных смесей, контроля степени очистки веществ, идентификации индивидуальных соединений.

В основе спектральных методов лежит электромагнитное излучение. Молекулярная спектроскопия, включая ИК‑спектроскопию, даёт представление о пространственной организации молекул, типах межмолекулярных взаимодействий, характере химических связей и иных фундаментальных молекулярных характеристиках. Полученные данные помогают глубже понимать химические процессы и служат основой для разработки новых материалов.

Молекулярные колебания обусловлены наличием химических связей: атомы внутри молекулы непрерывно колеблются. Частота этих колебаний зависят от атомной массы, прочности химической связи. Число возможных колебаний возрастает с увеличением количества атомов в молекуле. Каждая молекула обладает уникальным набором форм колебаний, определяемых её структурой.

При прохождении широкополосного ИК‑излучения через образец происходит избирательное поглощение: часть частот поглощается, остальные — проходят без взаимодействия. Поглощение ИК‑излучения приводит к росту внутренней энергии молекулы и усилению её колебаний. Однако возбуждённое состояние кратковременно: в результате столкновений молекула передаёт избыточную энергию соседним частицам, что может сопровождаться нагреванием образца.

Поглощение ИК‑излучения возможно лишь при условии взаимодействия изменяющегося дипольного момента молекулы с колеблющимся вектором электромагнитного поля. Ключевое требование для возбуждения молекулы — изменение её дипольного момента при переходе между колебательными состояниями

Каждое вещество характеризуется уникальным ИК‑спектром, который определяют количество полос поглощения, их спектральное положение, ширина полос и относительная интенсивность.

Исследования показали, что определённые атомные группы и типы связей демонстрируют характерные частоты поглощения, мало изменяющиеся в разных химических соединениях. Эти частоты называют характеристическими. Их наличие позволяет устанавливать соответствие между конкретными функциональными группами и их спектральными проявлениями.

Главный принцип структурного анализа заключается в интерпретации полос поглощения: по их положению и интенсивности выявляют присутствие определённых атомных групп и их пространственное расположение в молекуле. На этой основе удаётся расшифровать неизвестную структуру вещества.Реакционноспособными группировками полимерной цепи полиэтилена, участвующими в химических взаимодействиях с модифицирующими реагентами, являются атомы водорода при третичных углеродных атомах, а также ненасыщенные группы. Формирование элементсодержащих структур может осуществляться как за счет реакций обмена:

так и присоединения:

,

где Э – Si, V, Ti и др.

Кроме того, при обработке ПЭВД парами модификаторов с выраженными окислительными свойствами (например, VOCl3, CrO2Cl2) возможно частичное окисление реакционноспособных центров полимера с образованием карбонильных группировок С=О.

Устройство и работа ИК-спектрометра:

Регистрация инфракрасных спектров пропускания/поглощения исследуемых образцов проводится с использованием ИК-Фурье спектрометра i-Red 7800u-L. В состав Фурье-спектрометра SILab i-Red 7800u-L входят оптический блок и система обработки данных. Оптический блок включает модуль интерферометра; светоделитель (пластина KBr с германиевым покрытием); кюветное отделение; камеру детектора (LiTaO3). Отражающие зеркала, покрытые золотом, обеспечивают максимальную пропускную способность света и дополнительную защиту от коррозии. В состав системы обработки данных входят персональный компьютер и принтер.

Рисунок 1 - Схема ИК-Фурье-спектрометра

Обработка полученных результатов:

Рисунок 2 - ИК-спектр пропускания исследуемых образцов

Таблица 1 – Обработка экспериментальных данных

| Исходный образец (полиэтилен) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| νэксперимент, см-1 | Группа | νэталон, см-1 | Вид колебаний |
| 3000-2800 | =СН2 | ~2975 | Валентные симметричные колебания |
| ~1450 | СН2, CH3, =СН2 | 1480 - 1350 | Деформационные колебания |
| ~700 | С-Н | 700 - 800 | Деформационные колебания |
| Образец модифицированный кремнием |  |  |  |
| 3100-2750 | =СН2 | ~2975 | Валентные симметричные колебания |
| ~1450 | СН2, =СН2 | 1480 - 1350 | Деформационные колебания |
| 890 | Si-C | 850-650 | Валентные колебания связей |
| 1100 | Si-O-Si | 1100 - 1000 | Валентные колебания связей |
| 700-600 | С-Н | 700 - 800 | Деформационные колебания |

Вывод:

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________