Лабораторная работа №5 «Определение кислотно-основных характеристик поверхности твердых веществ»

Цель работы: получить распределение кислотно-основных центров на поверхности исследуемого вещества спектрофотометрическим методом по адсорбции индикаторов из водной среды и рассчитать значение функции кислотности и основности.

Приборы и материалы:

- Силикагель марки ШСКГ,

- набор индикаторов из таблицы 1,

- мерные пробирки,

- спектрофотометр u – Violet R.

Основные теоретические положения:

Поверхность твёрдого тела обладает бифункциональными свойствами: она содержит как кислотные, так и основные центры двух типов — Льюиса и Бренстеда.

Особенности центров:

- Кислотный центр Льюиса — это структура, способная выступать в роли акцептора электронной пары.

- Основный центр Льюиса, напротив, может отдавать электроны — его формируют двухэлектронные орбитали атома кислорода.

- Кислоты и основания Бренстеда возникают при адсорбции молекул воды на соответствующих центрах Льюиса.

Под воздействием внешних факторов электронная система поверхности изменяется, что приводит к сдвигу кислотно‑основного равновесия. Это проявляется в изменении констант диссоциации поверхностных центров и перераспределении центров по степени кислотности.

Существует обратная зависимость между значением рKa и кислотностью поверхности по Бренстеду: чем ниже рKa, тем выше кислотность.

При гидратации центры Льюиса трансформируются в бренстедовские центры. Таким образом, в условиях гидратации поверхность твёрдого оксида представляет собой совокупность «закреплённых» кислот и оснований. Их количество можно зафиксировать методом адсорбции молекул‑зондов (кислот и оснований), а выразить — через значения рKa, то есть в единицах шкалы pH.

Наиболее распространённый способ изучения распределения кислотно‑основных центров на поверхности является индикаторный метод. Его принцип основан на селективной адсорбции кислотно‑основных индикаторов, имеющих заданные значения рKa. При адсорбции на поверхности индикатор способен менять цвет — это служит мерой кислотности поверхности.

Анализируя изменения цвета индикаторов с разными значениями рKa, можно определить количество активных центров, соответствующих определённой кислотно-основной силе.

Таблица 1 – Свойства некоторых индикаторов

| Название индикатора | индекс | рКа | λmax, нм | Сind, моль/мл | Vind, мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индиго-кармин | ИК | 12,8 | 610 | 0,15 | 0,5 |
| Нильский голубой | НГ | 10,5 | 640 | 0,29 | 0,5 |
| Бромтимоловый синий | БТС | 7,3 | 430 | 0,20 | 0,5 |
| Метиловый красный | МК | 5,0 | 430 | 0,2 | 0,5 |
| Метиловый оранжевый | МО | 3,5 | 460 | 0,30 | 0,5 |
| Фуксин (основание) | ФН | 2,1 | 540 | 0,16 | 0,3 |
| Бриллиантовый зеленый | БЗ | 1,3 | 610 | 0,18 | 0,6 |
| Кристаллический фиолетовый | КФ | 0,8 | 580 | 0,15 | 0,2 |

Обработка результатов:

Таблица 2 – Экспериментальные данные

| Индикатор |  | рКа | m1, мг | m2, мг | Т0 | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИК | 12,8 | 20 | 21 | 85 | 76,6 | 76,3 |
| 2 | НГ | 10,5 | 21 | 20 | 19 | 74,9 | 80,5 |
| 3 | БТС | 7,3 | 20 | 22 | 36,5 | 56,6 | 56,4 |
| 4 | МК | 5 | 22 | 23 | 93,5 | 71 | 76,2 |
| 5 | МО | 3,5 | 21 | 20 | 23 | 27,3 | 29,8 |
| 6 | ФН | 2,1 | 20 | 22 | 47,5 | 35,6 | 39,9 |
| 7 | ВЗ | 1,3 | 21 | 21 | 97 | 47,3 | 39,7 |
| 8 | КФ | 0,8 | 22 | 20 | 50 | 42,1 | 51,3 |

Количество центров адсорбции рассчитали по формуле (2):

qpKa=Cind∙VindD0D0-D1m1±D0-D2m2,                                               (1)

Знак «+» советует сонаправленному изменению пропускания, знак «–» –разнонаправленному.

Для индикатора ИК:

qpKa=0,15∙0,50,0710,071-0,11620-0,071-0,11721=0,00003 ммольг

Все результаты расчетов представили в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты расчетов

| Индикатор | D0 | D1 | D2 | C, моль/мл | V, мл | qрКа, моль/г | qрКа, ммоль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИК | 0,071 | 0,116 | 0,117 | 0,150 | 0,5 | 0,00003 | 0,03 |
| НГ | 0,721 | 0,126 | 0,094 | 0,285 | 0,5 | 0,00059 | 0,59 |
| БТС | 0,438 | 0,247 | 0,249 | 0,200 | 0,5 | 0,00021 | 0,21 |
| МК | 0,029 | 0,149 | 0,118 | 0,200 | 0,5 | 0,00538 | 5,38 |
| МО | 0,638 | 0,564 | 0,526 | 0,296 | 0,5 | 0,00048 | 0,48 |
| ФН | 0,323 | 0,449 | 0,399 | 0,157 | 0,3 | 0,00041 | 0,41 |
| ВЗ | 0,013 | 0,325 | 0,401 | 0,182 | 0,6 | 0,02990 | 29,90 |
| КФ | 0,301 | 0,376 | 0,290 | 0,150 | 0,2 | 0,00039 | 0,39 |

Исходя из расчётных данных построили кривую распределения центров адсорбции (рис. 5.1).

Рисунок 1 – Распределение центров адсорбции

Рассчитали меру кислотности поверхности по формуле (3):

H0=pKa∙qpKaqpKa,                                                                  (2)

Получили кислотность поверхности равную 2,05.

Наибольшее число активных центров адсорбции соответствуют рКа = 1,3.

Вывод: наибольшее число кислотных центров находится в области кислот Бренстеда, наибольшее число кислотно-основных центров (30 ммоль/г) обладает рКа =1,3, небольшое число кислотных центов (5,38 ммоль/г) обладает рКа = 5, и есть небольшое количество основных центров (0,59 ммоль/г), для которых рКа = 10,5. Функция кислотности H0 составила 2,05, что говорит о том, что поверхность обладает кислотными свойствами.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________