Лабораторная работа №6

«Синтез и определение толщины тонких пленок интерференционным методом»

Цель работы. Освоение методики интерференционного метода и определение толщины стандартных образцов.

Приборы и материалы:

- Микроинтерферометр МИИ-4

- Образцы с плёночным покрытием

- Пинцет

Общие положения

Интерференционный метод является наиболее простым и достаточно точным методом определения толщины плёнок металлов, полупроводников и диэлектриков в технологии изделий электронной техники. Сущность метода заключается в наблюдении и определении параметров интерференционной картины при отражении луча света от двух плоскостей, расположенных друг от друга на расстоянии равном толщине плёнки. В качестве измерительного прибора используется микроинтерферометры серии "МИИ", например МИИ-4.

Для света обычной лампы накаливания с максимумом в желтой области используется расчетная формула:

d=0,27∆xx=0,27N3-N1N2-N1#1

Где ∆x – сдвиг интерференционных линий одного и того же порядка;

x – расстояние между соседними интерференционными линиями.

Ход работы

- Измеряемый образец поместили на столик плёнкой к объективу;

- Установили максимальную; освещённость поворотом кольца диафрагмы;

- Навели на резкость;

- Нашли и установили видимую; границу раздела плёнка-подложка (ступеньку) в центральную часть поля зрения;

- Перевели диафрагму в положение с минимальной освещённостью

- Провели измерения положений интерференционных линий N1, N2, N3, перемещая измерительную риску в одном направлении, и занесли их в таблицу 1;

- Обработали полученные результаты.

Таблица 1 – Результаты измерений

| № образца | № измерения | N1 | N2 | N3 | di, мкм | dср, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 485 | 510 | 351 | 1,45 | 1,39 |
|  | 3 | 460 | 486 | 333 | 1,32 |  |
|  | 3 | 435 | 460 | 306 | 1,39 |  |
|  | 4 | 528 | 552 | 407 | 1,28 |  |
|  | 5 | 490 | 514 | 361 | 1,45 |  |
|  | 6 | 555 | 579 | 429 | 1,42 |  |

Расчет погрешности

Рассчитали отклонение от среднего значения по формуле:

∆d=σi-σ#2

∆d1=0,065

Аналогично произвели расчет для последующих измерений

Далее произвели расчет среднеквадратичного отклонения по формуле:

S=1n-1∙i=1ndi-d2#3

S=0,0050

Определили доверительный интервал:

Е0,95=t0,95,f∙Sn#4

Е0.95, =2,57∙0,0050 6=0,0052

где t0,95,f – коэффициент Стьюдента.

Вывод

В ходе лабораторной работы освоили интерференционный метод для определения толщины тонких пленок. Определили толщину пленки стандартного образца, которая составила d=(1,39±0,07) мкм.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________