Лабораторная работа №2

«Определение краевого угла смачивания поверхности твердых веществ»

Цель работы: измерение краевого угла смачивания и расчет поверхностной энергии исходных и модифицированных пленочных образцов полиэтилена.

Приборы и материалы:

- Образцы исходного и модифицированного полимерного материала (ПЭВД, ПЭВД модифицированный POCl3, VOCl3 и парами воды(ПЭВД-V-P)).

- Смачивающие жидкости (вода, глицерин).

- Прибор для измерения краевого угла смачивания DSA14.

Схема установки:

Рисунок 1 – Принцип действия установки DSA14

Основными узлами установки являются источник света, видеокамера, дозирующая система и столик для размещения исследуемого образца. В качестве дозатора используется стеклянный шприц объемом 1 мл с металлической иглой. Размер капли тестовой жидкости регулируется микрометрическим винтом дозирующей системы.

Основные теоретические положения

Смачивание — это поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с поверхностью твёрдого тела или другой жидкости. Характер смачивания жидкостью твердой поверхности определяется соотношением молекулярных взаимодействий в твердой, жидкой фазах и между фазами. Характеристиками этих взаимодействий являются значения удельных свободных поверхностных энергий на границах раздела твердое тело-газ, жидкость-газ и твердое тело-жидкость.

Определить поверхностную энергию твердого тела можно, зная краевые углы смачивания() его поверхности двумя различными жидкостями. Краевой угол смачивания — это угол между касательной к поверхности капли жидкости в точке соприкосновения трех фаз (твердой, жидкой и газообразной) и поверхностью твердого тела, измеренный внутри жидкой фазы.

Равновесный краевой угол смачивания определяется уравнением Юнга:

cosθ = (σТГ – σТЖ) / σЖГ					 (1)

где σТГ – поверхностная энергия на границе раздела твёрдое тело-газ;

σЖГ – поверхностное натяжение на границе раздела жидкость-газ;

σТЖ – поверхностная энергия на границе раздела твёрдое тело-жидкость.

Термин «поверхностная энергия» применяют обычно для границ твердое тело-газ и твердое тело-жидкость. Удельная свободная поверхностная энергия на границе раздела жидкость-газ называется поверхностным натяжением.

Косинус краевого угла смачивания служит количественной характеристикой смачиваемости твердого тела. Величина угла  характеризует степень родственности или фильности контактирующих фаз. Твердые тела, образующие с водой краевой угол  < 90°, называют гидрофильными, а при  > 90° 0 – гидрофобными. В более общем случае при контакте с произвольной жидкостью – лиофильными или лиофобными соответственно.

Ход работы

- Включили прибор DSA 14 и компьютер;

- Запустили программное обеспечение DSA14;

- Подготовили систему дозирования: наполнили шприц смачивающей жидкостью (для каждой жидкости необходимо использовать отдельный шприц) и вставили его в зажимные клипсы так, чтобы основание цилиндра шприца оказалось над верхним зажимом;

- В основном меню «File» выберите опцию «Open FG-Window»;

- Включили видеокамеру;

- С помощью винтов регулировки в системе дозирования отрегулировали положение иглы так, чтобы она была в центре в верхней части окна;

- Поместили исследуемый образец на столик. С помощью рукоятки подняли столик до уровня, когда образец появился на экране и заполнил нижнюю часть изображения;

- Ввели характеристики тестовой жидкости в меню «Drop Info»;

- Открыли окно «окно результатов»;

- Вращая микрометрический винт дозирования, сформировали каплю, опустили ее на поверхность образца;

- Определили базовую линию между поверхностью твердого тела и каплей;

- Провели несколько серий измерения краевого угла смачивания и записали результаты в таблицу экспериментальных данных.

Обработка экспериментальных результатов

В ходе лабораторной работы были измерены краевые углы смачивания ПЭВД и ПЭВД-V-P (рис. 2) водой и глицерином

А)

Б)

Рисунок 2 – Гипотетические структурные формулы ПЭВД (А) и ПЭВД-V-P(Б)

По методу Фоукса и Оуэса-Вендта определили дисперсионную и полярную составляющие поверхностной энергии. Расчет общей поверхностной энергии, полярной и дисперсионной компонент производится на основании измеренных краевых углов смачивания двумя тестовыми жидкостями с использованием следующей системы уравнений:

σl11+cosθl12=σl1d*σsd+σl1p*σsp σl21+cosθl22=σl2d*σsd+σl2p*σsp#2

где θt – краевые углы смачивания тестовых жидкостей;

σl, σld, σlp – поверхностная энергия, ее дисперсионная и полярная компоненты для тестовых жидкостей соответственно;

σsd, σsp – дисперсионная и полярная компоненты поверхностной энергии твердого тела соответственно.

Результаты вычислений приведены в таблице 1.

Таблица 1 – таблица экспериментальных данных.

| № | Образец | Краевой угол смачивания, ° |  | Энергия поверхности, мДж/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода | Глицерин | Полная энергия | Дисперсионная составляющая | Полярная составляющая |
| 1 | ПЭВД | 89,3 | 67,9 | 51,461 | 51,288 | 0,173 |
| 2 | ПЭВД-V-P | 66,9 | 77,2 | 49,353 | 49,342 | 0,011 |

Вывод

С повышением полярности молекул, повышается лиофильность к полярным растворителям. Это вызвано тем, что чем выше полярность молекулы, тем сильнее взаимодействие с полярным растворителем.

Таким образом, модифицируя полиэтилен высокого давления VOCl3 и POCl3 методом молекулярного наслаивания, появляется дипольный момент, что увеличивает смачиваемость полярными растворителями (вода) и уменьшает смачиваемость неполярными растворителями (глицерин)

\

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________