МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
(СПбГТИ(ТУ))

| Направление подготовки | 18.03.01 | #### Химическая технология |
| --- | --- | --- |
| Квалификация | Бакалавр |  |
| Направленность | Химическая технология неорганических веществ |  |
| Профессиональный модуль | Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники |  |
| Факультет | Химии веществ и материалов |  |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов электронной техники |  |
| Курс 4 | Группа 124 |  |

### Журнал лабораторных работ

по учебной дисциплине

##### Технология материалов электронной техники

| Студентки | Леготин Андрей Александрович |
| --- | --- |
|  | ФИО |

Санкт-Петербург

2025

Лабораторная работа №1

«Оптимизация процесса окисления кремния»

Цель работы: изучить процесс термического окисления кремния в сухом и влажном режиме. С помощью программы, моделирующей процесс окисления кремния, найти режимы работы установки, при которых достигается необходимая толщина пленки.

Основные теоретические положения

Термическое окисление кремния применяется для получения высококачественных диэлектрических плёнок диоксида кремния. Последние используются как маскирующие покрытия в диффузионных и литографических процессах, для изоляции элементов интегральных микросхем, пассивации и стабилизации поверхности, в качестве активного диэлектрика в транзисторах и конденсаторах.

Процесс термического окисления проводят в установках для термического окисления в атмосферах сухого и влажного кислорода или водяного пара. Основные химические реакции при этом следующие:

Si+O2→SiO2

Si+O2H2OSiO2

При выращивании слоёв термического оксида обычно чередуют подачу сухого кислорода и влажного. Во влажном кислороде процесс получения заданной толщины ускоряется. В сухом кислороде улучшаются электрофизические параметры и защитные свойства оксида благодаря удалению воды и его уплотнению. Комбинирование окисления в сухом и влажном кислороде позволяет получать качественный термический диоксид кремния.

Ход работы

В специальной программе, которая моделирует процесс термического окисления кремния в сухом и влажном режиме, меняются два параметра: температура и время проведения процесса. При изменении этих параметров регулируется получаемая толщина плёнки. После обработки результатов были получены следующие зависимости:

Таблица 1 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени в сухом режиме

| T, ℃ τ, мин. | 900 | 925 | 950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0,071 | 0,089 | 0,11 |
| 100 | 0,077 | 0,1 | 0,12 |
| 110 | 0,082 | 0,1 | 0,12 |
| 120 | 0,087 | 0,11 | 0,13 |

▲– 1000℃, ■ – 1025℃, ● – 1050℃

Рисунок 1 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени в сухом режиме

Таблица 2 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени во влажном режиме

| T, ℃ τ, мин. | 850 | 875 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,52 |
| 90 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,56 |
| 100 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,6 |
| 110 | 0,19 | 0,26 | 0,37 | 0,63 |

▲– 850℃, ■ – 875℃, ♦ – 900℃ , ● – 1000℃

Рисунок 2 – Зависимость толщины плёнки от температуры и времени во влажном режиме

Горизонтальными прямыми на графиках выделены области, в которых достигается необходимая толщина плёнки с точностью ±10 % от выданного задания.

Вывод

Для достижения толщины плёнки в 0,1 мкм в сухом режиме рекомендуется проводить наращивание при 925℃, варьируя время процесса от 90 до 100 минут соответственно. Во влажном режиме, чтобы получить плёнку толщиной 0,25 мкм, рекомендуется соблюдать температурный режим от 875℃ до 900℃. При максимальной температуре время проведения процесса будет составлять 80 минут, при более низкой температуре, соответствующей диапазону, время проведения процесса варьируется от 90 до 110 минут соответственно.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________

Лабораторная работа №2

«Оптимизация условий синтеза пленок металлов 
термовакуумным испарением»

Цель работы: подобрать оптимальные параметры управления процессами термовакуумного испарения для получения заданной толщины пленки.

Общее положения

Термовакуумное испарение основано на испарении при высоких температурах материала, из которого необходимо получить пленку и дальнейшего осаждения его на материале подложки.

Для нагрева в основном применяются резистивные методы нагрева: нагревание испаряемого материала в тиглях или с помощью проволоки с высоким электрическим сопротивлением.

Данный метод требует высокие температуры, имеются жёсткие требования к подбору материала тигля (инертен по отношению к греющему веществу, температура плавления меньше, чем у испаряемого вещества, хорошая теплопроводность).

Для решения этой проблемы используют индуктивные методы нагрева, например использование нагреваемого материала в качестве стержня в катушке интуитивности.

Главным минусом синтеза тонких пленок таким методом является отсутствие повторения формы подложки.

Оптимальную температуру подбирали методом бинарного поиска. Суть метода заключается в делении массива данных пополам и сравнении с необходимым значением. Если выбранный элемент больше выбранного значения, то отбрасывается правая часть массива, если меньше – левая. Эти операции продолжаются до нахождения результата сопоставимого с искомым значением.

Ход лабораторной работы

В программе «DOSBOX» методом подбора оптимальных параметров процесса термовакуумного испарения установили заданное значение толщины пленки, равное 2 мкм. Материалы тонких пленок – Zn, Cu, W. Время проведения процесса должно попадать в интервал от 60 до 180 секунд. А также при изменении толщины пленки на 10%, время процесса не должно меняться более, чем на 10%.

Для поиска подходящей температуры использовался алгоритм бинарного поиска. Его принцип работы заключается в поиске среднего значения в списке и сравнении среднего с искомым. Если искомое значение больше среднего – продолжить поиск в правой части списка (если список отсортирован по возрастанию), повторяя шаги выше. Если искомое значение меньше среднего, то продолжить поиск в левой части списка, повторяя шаги выше.

Таблица 1 – параметры процесса термовакуумного испарения Zn

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 4,52*10-6 |
| 1500 | 2,81*10-3 |
| 1000 | 5,50*10-2 |
| 750 | 11,4 |
| 625 | 835,6 |
| 700 | 876 |
| 685 | 87,6 |

При темпуре 685 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 78,7 с до 96,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Рисунок 1 – Зависимость времени термовакуумного распыления от температуры для Zn

Таблица 2 – параметры процесса термовакуумного испарения Cu

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 0,16 |
| 1500 | 3758,5 |
| 2000 | 7,83 |
| 1750 | 101,2 |

При темпуре 1750 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 91,9 с до 111,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Рисунок 2 – Зависимость времени термовакуумного распыления от температуры для Cu

Таблица 3 – параметры процесса термовакуумного испарения W

| T, °C | τ, с |
| --- | --- |
| 2500 | 5,15*108 |
| 3500 | 4829,7 |
| 4000 | 131,2 |

При темпуре 4000 °C и толщины пленки в диапазоне от 1,8 до 2,2 мкм, время процесса варьируется от 118,7 с до 144,2 с. Таким образом условие удовлетворяется.

Рисунок 3– Зависимость времени термовакуумного распыления от температуры для W

Вывод

Был произведен подбор оптимальных параметров управления процессом термовакуумного испарения, а именно температуры, для создания тонких пленок из Zn, Cu, W. Получили заданную глубину залегания 2 мкм. Для Zn оптимальная температура – 685 °С,  время – 87,6 секунд. Для Cu – оптимальная температура – 1750 °С,  время – 101,2 секунд. Для W – оптимальная температура – 4000 °С,  время – 131,2 секунд.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________

Лабораторная работа №3

«Компьютерное моделирование процессов диффузного 
легирования полупроводников»

Цель работы: подобрать оптимальные параметры управления процессами диффузионного легирования для получения заданной глубины залегания легирующей примеси.

Общие положения

Диффузионное легирование — метод поверхностного легирования, при котором обогащение твёрдого металла или сплава легирующим элементом осуществляется за счёт процесса диффузии. Атомы электрически активных примесей, проходя через поверхность полупроводникового материала, диффундируют в решётку кристалла и образуют области p- или n-типа электропроводности.

При создании элементов приборов часто используют двухстадийную диффузию:

Первую стадию проводят при сравнительно невысоких температурах 200—1000 °С в окислительной атмосфере. На поверхности образуется слой примесно-силикатного стекла (поверхностный источник), под которым формируется высоколегированный объемный источник.

Вторую стадию — диффузионный отжиг, называемую «разгонкой», проводят, предварительно удалив примесносиликатное стекло. Температура второй стадии выше 250—1230 °С. Примеси, введенные на первой стадии, перераспределяются, ихповерхностная концентрация уменьшается, а глубина проникновения в полупроводниковый материал увеличивается до заданного значения xj.

Ход лабораторной работы

В программе «DOSBOX» методом подбора оптимальных параметров процессов диффузионного легирования установили заданное значение глубины залегания примеси, равное 1 мкм. Легирующие примеси –  Zn и Au, подложка – GaAs. Время процессов загонки и разгонки приняли за постоянные значения, 600 с и 3600 с, соответственно.

Таблица 1 - Параметры процессов загонки и разгонки примеси Zn в подложку GaAs.

| № | Tзаг, ℃ | Tразг, ℃ | xj, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 500 | 0,456 |
| 2 | 500 | 550 | 0,855 |
| 3 | 500 | 570 | 1,089 |
| 4 | 500 | 560 | 0,966 |

Таблица 2 - Параметры процессов загонки и разгонки примеси Au в подложку AgAs.

| № | Tзаг, ℃ | Tразг, ℃ | xj, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 500 | 32 |
| 2 | 300 | 300 | 1,821 |
| 3 | 200 | 250 | 0,586 |
| 4 | 270 | 270 | 0,986 |

Вывод

Был произведен подбор оптимальных параметров управления процессами дифузионного легирования, а именно температуры стадий загонки и разгонки, для внедрения в подложку GaAs примесей Zn и Au. Получили заданную глубину залегания – 1 мкм.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________

Лабораторная работа №4

«Компьютерное моделирование процессов ионной имплантации»

Цель работы: подобрать оптимальные параметры управления процессами ионной имплантации для получения заданной глубины залегания легирующей примеси.

Общие положения

Ионная имплантация – метод легирования подложки, основанный на внедрении в подложку ионов примеси. Глубина залегания примеси будет зависеть от энергии ионов.

Для проведения процесса в камере ионизации заряжают атомы дифузанта, которые затем проходят через магнитный сепаратор, чтобы отделить примесные ионы, далее попадают в блок фокусировки, где получают узкий направленный пучок ионов, который ускоряется в ускорителе и попадает в камеру с подложками.

Зависимость концентрации от глубины залегания примеси имеет максимум, положение которого можно регулировать, регулируя энергию ионов-дифузантов.

Этот метод требует меньших температур, чем диффузионное легирование, а также имеет широкий круг дифузантов. Но большим минусом является усложнённый процесс групповой обработки и сложная конструкция установки.

Ход лабораторной работы

В программе «DOSBOX» методом подбора оптимальных параметров процессов ионной имплантации установили заданное значение глубины залегания примеси, равное 3 мкм. Имплантируемые атомы – B и Au, подложка – GaAs.Энергия ионов в диапазоне от 3 до 150 кэ. Результаты свели в таблицу 1 и 2 для алюминия и цинка соответственно.

Таблица 1 – Результаты оптимизации для B

| Энергия иона E, эВ | Глубина залегания примеси х, м·10-6 |
| --- | --- |
| 3000 | 2,79 |
| 5000 | 3,88 |
| 4000 | 3,35 |
| 3500 | 3,08 |

Рисунок 1 – Зависимость глубины залегания примеси от энергии ионов бора

Таблица 2 – Результаты оптимизации для Au

| Энергия иона E, эВ | Глубина залегания примеси х, см·10-6 |
| --- | --- |
| 3000 | 1,14E+00 |
| 76500 | 6,07E+00 |
| 39750 | 4,27E+00 |
| 21375 | 3,09E+00 |

Рисунок 2 - Зависимость глубины залегания примеси от энергии ионов золота

Вывод

Зависимость глубины залегания примести от энергии ионов имеет линейный характер при выбранных энергиях. Для залегания примеси на глубину 3 мкм необходимо задать ионам энергию 3,5 и 21,4 кэВ для бора и золота соответственно.

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________

Лабораторная работа №5

«Синтез и электронографическое определение состава тонких пленок»

Цель работы. Провести идентификацию электрограммы и определить базовый состав пленочного образца.

Общие положения

Каждое кристаллическое вещество и его различные структурные формы характеризируются определенным набором межплоскостных расстояний. Обычно значения для различных модификаций указано в специальных таблицах.

Таким образом, задача определения фазового состава сводится к определению межплоскостных расстояний d и идентификации фаз с помощью таблиц для различных веществ.

После расчета межплоскостных расстояний необходимо найти в справочных таблицах те вещества, для которых имеется среди вычисленных d весь набор межплоскостных расстояний, учитывая интенсивность интерференционных колец или пятен.

Ход работы

- Знакомятся с работой электронографа ЭГ-100А и методикой получения электрограмм.

- На электрограмме полученной от преподавателя, с предельной точностью измеряют радиус всех хорошо различимых интерференционных колец (r)

- Рассчитывают межплоскостное расстояние d с помощью формулы:

d=Cr#1

где C = 26,25 – постоянная прибор, мм*Å;

r – радиус интерференционных колец, мм

- Проводят идентификацию состава образца из набора предполагаемых веществ.

- Результаты вычислений заполняют в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерений

| № интерференционного кольца | Радиус кольца r, мм | Межплоскостное расстояние d, мм | Веществоо | Эталон d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-9 | 0,292-0,328 | Селенид цинка ZnSe | 0,327 |
| 2 | 10-11 | 0,239-0,263 |  | 0,283 |
| 3 | 13 | 0,201 |  | 0,200 |
| 4 | 15 | 0,175 |  | 0,171 |
| 5 | 17 | 0,154 |  | 0,163 |
| 6 | 22 | 0,119 |  | 0,126 |

Вывод

Идентифицировали состав образца по электрограмме. По полученным межплоскостным расстояниям, наиболее подходящее вещество – селенид цинка (ZnSe)

Подпись студента____________________

Подпись преподавателя_______________

Дата_____________