МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(научно-исследовательская работа)

| Направление подготовки | 18.03.01 Химическая технология |  |
| --- | --- | --- |
| Квалификация | Бакалавр |  |
| Направленность | Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники |  |
| Факультет | Химии веществ и материалов |  |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов электронной техники |  |
| Группа | 124 |  |
| Студент | ________________ А.А. Леготин (подпись, дата) |  |
| Руководитель практики от НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ | __________________ (подпись, дата) |  |
| Оценка за практику | ____________________ |  |
| Руководитель практики от СПбГТИ(ТУ), доцент | __________________ (подпись, дата) | Е.А. Соснов |

Санкт-Петербург

2025

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)

ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

(научно-исследовательская работа)

| Студент | Леготин Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 18.03.01 Химическая технология |
| Квалификация | Бакалавр |
| Направленность | Химическая технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники |
| Факультет | Химии веществ и материалов |
| Кафедра | Химической нанотехнологии и материалов электронной техники |
| Группа | 124 |
| Профильная организация | НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ |
| Действующий договор | № ___ от __.__.20___г. |
| Срок проведения | с 03.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| Срок сдачи отчета по практике | 30.12.2025 г. |

Тема задания: «Технология получения, химический состав и зонная структура тонких углеродных плёнок для износостойких покрытий».

Календарный план

производственной практики

(научно-исследовательская работа)

| Наименование задач (мероприятий) |  |  | Срок выполнения задачи (мероприятия),час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране труда. Знакомство со структурой, деятельностью и историей предприятия, с контрольно-пропускной системой, с обязанностями персонала структурного подразделения |  |  | 2 |  |
| Формулировка темы, цели и задач НИР |  |  | 2 |  |
| Ознакомление с нормативной и технической документацией, поиск литературы по теме НИР. |  |  | 44 |  |
| Проведение экспериментов, испытаний, анализ их результатов |  |  | 46 |  |
| Оформление отчета по практике |  |  | 14 |  |
| ИТОГО |  |  | 108 |  |
| Руководитель практики в СПбГТИ, доцент | ___________________ (подпись, дата) | Е.А. Соснов |  |
| Задание принял к выполнению студент | _________________ (подпись, дата) | А.А. Леготин |  |

СОГЛАСОВАНО

| Руководитель практики от НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ | __________________ (подпись, дата) |  |
| --- | --- | --- |

Содержание

Введение	5

Проблема использования металлических камер	7

Практическая часть	8

Заключение	10

ВВЕДЕНИЕ

Монитор нейтронного пучка представляет собой детектор с низкой эффективностью регистрации для оценки и контроля интенсивности. Широкое распространение получили мониторы, выполненные по конструктиву многопроволочной пропорциональной камеры (MWPC), состоящей из герметичного корпуса, заполненного газовой смесью. Помимо корпуса основным элементом камеры являются тонкие анодные проволоки, натянутые параллельно катодной плоскости, размещенные в газовом зазоре.

Как правило корпуса таких камер изготавливаются в металлическом исполнении, так как обработка металлов широко распространена и позволяет соблюсти требования к точности газового зазора, имеющего критическое значения для правильной работы камеры. Пример подобной камеры приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модуль MWPC с цилиндрической детектирующей поверхностью с радиусом 70 cm

Металлический корпус является электростатическим экраном. В корпусе установлено 3 электрода: проволочный катод, анод и второй катод. Вблизи проволок создаётся сильное электрическое поле, обеспечивающее лавинообразное умножение электронов, возникающих в результате конверсии нейтронов. В результате дрейфа образующейся газовой лавины сигнал, индуцированный на аноде, пропорциональный энергии частицы, регистрируется с помощью считывающей электроники. Схема детектора представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – схема позиционно-чувствительного детектора на проволочной пропорциональной камере (MWPC)

В процессе дрейфа положительных ионов к катоду на окружающих электродах наводятся индукционные импульсы. На анодной проволочке наблюдается импульс отрицательной полярности, тогда как на катодных проволочках регистрируются импульсы положительной полярности. Амплитуда и длительность наводимых импульсов существенно зависят от угла, под которым пролетает первичная частица.

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМЕР

Аддитивные технологии, получившие распространение в последнее время, позволяют получать изделия различной степени сложности. Корпус монитора можно отнести к такому типу изделий. Большие полости камеры, газовые и токовые вводы, отверстия для крепежа анодной рамки и крышек требуют нескольких установщиков и большого машинного времени, поэтому изготовление корпуса традиционными методами довольно затратно и трудоемко. Помимо прочего, аддитивные технологии позволяют добавить в филамент нейтрон-поглощающий материал, что позволяет исключить влияние фона от вторичных нейтронов, поскольку размещение монитора непосредственно в пучке сопряжено с бомбардировкой металлического корпуса нейтронами с высокой энергией.

С другой стороны, корпус камеры должен обладать хорошей проводимостью для стока заряда с катода, надежного заземления и хорошего экранирования для уменьшения помех при регистрации и преобразовании заряда в сигнал. Поскольку традиционные полимеры, из которых изготовлен филамент, обладает диэлектрическими свойствами, то необходимо каким-то образом обеспечить проводимость корпуса монитора. Одним из таких решений является гальваническая или химическая металлизация. В основе метода химической металлизации лежит применение сенсибилизатора - раствора восстановителя, который используют для обработки поверхности диэлектрика. В большинстве случаев в качестве сенсибилизатора применяют кислые растворы хлорида олова, насыщающего поверхность диэлектрика катионами и обеспечивающего равномерность покрытия и хорошую адгезию.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В рамках практической работы методами 3D-печати полимеров был изготовлен корпус монитора нейтронного пучка с добавкой B4C в качестве нейтрон-поглощающего материала. Был подобран оптимальный состав реактивов и условия для нанесения серебряного покрытия в качестве проводящего на полученный композитный корпус (таблица 1).

Таблица 1 – составы реагентов для создания проводящего покрытия

| № | H2O, л | AgNO3, г | NH4OH (25%), мл | NaOH, г | С6H12O6, г | T,oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,5 | 25 |
| 2 | 0,25 | 0,75 | 2 | 0,75 | 0,5 | 35 |
| 3 | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 35 |
| 4 | 0,25 | 0,75 | 1 | 1 | 0,625 | 40 |
| 5 | 0,25 | 0,75 | 2 | 1 | 0,625 | 40 |
| 6 | 0,25 | 0,75 | 4 | 1,5 | 0,625 | 60 |

Перед металлизацией образцы композита и само изделие погружались в раствор сенсибилизатора, содержащий 8 мл (SnCl4) на час.

Сенсибилизацией называется процесс обработки диэлектрической поверхности, при котором она обрабатывается раствором восстановителя (в нашем случае SnCl4). Ионы Sn²⁺ (в форме комплекса SnCl₄²⁻) адсорбируются на поверхности, а при последующей промывке гидролизуются. В результате образуются малорастворимые продукты. Образовавшийся слой прочно фиксируется на поверхности. Его толщина варьируется от тысячных долей до нескольких десятых микрона. Количество, состав и морфология образующихся соединений определяются структурой, шероховатостью и геометрией подложки, а также составом сенсибилизирующего раствора.

Во время выдержки изделия в растворе сенсибилизатора приготавливался реактив Толленса согласно реакциям:

2AgNO3 + 2NaOH→Ag2O+2NaNO3 + H2O			(1)

В результате выпадал коричневый осадок, который растворялся при добавлении 25% аммиачного раствора:

Ag2O + 4NH4OH→2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O			(2)

В качестве эталонного состава для раствора был взят состав №6 из таблицы 1 с пересчетом на 2 л воды.

После часа выдержки изделие погружалось в полученный раствор, предварительно подогретый до 60оС на тепловой бане.

Затем в раствор с изделием добавлялась глюкоза при непрерывном перемешивании.

С5H11O5CHO+ 2[Ag(NH3)2]OH →С5H11O5COONH4+2Ag+3NH4OH		(3)

В результате стенки емкости с раствором и само изделие покрылись металлическим осадком в течение 10 минут. С помощью мультиметра было подтверждено наличие металлического покрытия, что и требовалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики были изучены принципы работы и конструктивные особенности многопроволочных пропорциональных камер (MWPC), используемых в качестве мониторов нейтронного пучка. Была поднята проблема технологии изготовления металлических корпусов выявил её основные недостатки: высокую трудоёмкость, стоимость.

В рамках практической работы была успешно апробирована инновационная методика создания корпуса детектора, сочетающая аддитивные технологии и химическую металлизацию:

- Методом 3D-печати был изготовлен полимерный корпус с добавкой карбида бора (B₄C), что теоретически позволяет снизить нейтронный фон.

- Подобран и оптимизирован состав реагентов для проведения химического серебрения (реактив Толленса) с использованием сенсибилизатора на основе хлорида олова (SnCl₄).

- На поверхность композитного изделия было нанесено проводящее серебряное покрытие, что подтверждено визуально и с помощью электроизмерений. Данный этап решает ключевую проблему диэлектрических свойств полимера, обеспечивая необходимую электропроводность для функционирования катода и экранирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кащук, А. П. Позиционно-чувствительные детекторы тепловых и холодных нейтронов с газовым конвертором 3 2He / А. П. Кащук, О. В. Левицкая. — Текст : непосредственный // Журнал технической физики. — 2020. — том 90 вып. 4. — С. 519-539.

- Г. Е. Гаврилов, М. Э. Бузоверя, И. А. Карпов, М. В. Таценко, М. В. Ткаченко, А. А. Дзюба, О. Е. Маев, П. В. Середин, Д. Л. Голощапов «Комплексная оценка состояния поверхности катода пропорциональной камеры после работы в эксперименте на Большом адронном коллайдере», Известия Российской академии наук. Серия физическая № 8, том 86, с. 1155-1161, 2022.

- Ильин, В. А. Металлизация диэлектриков / В. А. Ильин. — Ленинград : Машиностроение, 1977. — 81 c. — Текст : непосредственный.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Студент СПбГТИ(ТУ) Леготин Андрей Александрович (группа 124, кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники) проходил производственную (научно-исследовательская работа) практику в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, г. Гатчина

Продемонстрировал следующие практические навыки, умения, знания:

Навыки работы в лаборатории, поиска информации.

Умения извлекать и использовать информацию, самостоятельно принимать решения на основе изученных данных.

Полностью выполнил задание по производственной практике (научно-исследовательской работе) и представил отчёт в установленные сроки.

Практика заслуживает оценки «зачтено».

| Руководитель практики от | ________________ (подпись, дата) |  |
| --- | --- | --- |

| Руководитель практики от СПбГТИ(ТУ) доцент | ________________ (подпись, дата) | Е.А. Соснов |
| --- | --- | --- |